МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Новосибирский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ __________________ Пустовой Н.В. Подпись «____»__________2012 г. м.п.

КОМПЛЕКСНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ

Разработчики программы повышения квалификации:

Батаев А.А., д.т.н., профессор, зав. кафедрой материаловедения в машиностроении

Никулина А.А., к.т.н., доцент кафедры материаловедения в машиностроении

Плотникова Н.В., к.т.н., доцент кафедры материаловедения в машиностроении

Веселов С.В., к.т.н., доцент кафедры материаловедения в машиностроении

Составители учебно-тематического плана программы повышения квалификации:

Батаев А.А., д.т.н., профессор, зав. кафедрой материаловедения в машиностроении

Никулина А.А., к.т.н., доцент кафедры материаловедения в машиностроении

Плотникова Н.В., к.т.н., доцент кафедры материаловедения в машиностроении

Веселов С.В., к.т.н., доцент кафедры материаловедения в машиностроении

Учебно-тематический план

КОМПЛЕКСНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ

Цель. Сформировать у обучающихся представления о физических принципах работы современных приборов и приставок для химического анализа материалов (энергодисперсионные анализаторы, волнодисперсионные анализаторы), привить навыки практической работы и научить использовать возможности приборов для решения учебных и прикладных задач.

Категория слушателей. Курс адресован научно-педагогическим работникам образовательных учреждений высшего профессионального образования, прежде всего, преподавателям НГТУ.

Срок обучения. 86 часов, в том числе 72 часа аудиторных занятий, 14 час. самостоятельной работы.

Форма обучения. С частичным отрывом от работы.

Режим занятий. 2 недели, 36 часов в неделю аудиторной работы.

| Наименование разделов, дисциплин, тем | Всего, час. | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | лекции | выездные занятия, деловые игры и др. | практические, лабораторные, семинарские занятия | Форма контроля |
| 1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования и науки. Самопрезентация обучающихся | 6 | 4 | – | 2 | Результаты анкетирования обучающихся по показателю «Ожидания». Участие в дискуссии по актуальным вопросам государственной политики в сфере образования и науки. Сформированный комплект нормативных материалов. Зачет |
| 1.1. Тема 1. Генезис российского образования | 1 | 1 | – | – |  |
| 1.2. Тема 2. Основные принципы и положения государственной политики в образовании | 1 | 1 | – | – |  |
| 1.3. Тема 3. Модернизация системы российского образования: проекты и новации | 2 | 1 | – | 1 |  |
| 1.4. Тема 4. Формы государственной и международной поддержки научных исследований в вузах | 2 | 1 | – | 1 |  |
| 2. Модуль 2. Атомно-эмиссионная спектроскопия | 12 | 5 | – | 7 | Отчет, включающий: 1. Описание методики исследования. 2. Данные по химическому составу, полученные на оптическом эмиссионном спектрометре «ARL 3460 Quantris» в ходе практических занятий. 3. Анализ полученных данных. 4. Заключение. Зачет |
| 2.1. Тема 1. Строение атома. Эмиссионные спектры атомов. Источники света для приборов атомного спектрального анализа. Спектральные приборы. Регистрация спектров | 4 | 4 | – | – |  |
| 2.2. Тема 2. Атомно-эмиссионный спектральный анализ. Устройство оптического эмиссионного спектрометра «ARL 3460 Quantris» | 2 | 1 | – | 1 |  |
| 2.3. Тема 3. Анализ химического состава образцов и определение марки сплава | 6 | – | – | 6 |  |
| 3. Модуль 3. Рентгенофлуоресцентная спектроскопия | 11 | 3 | – | 8 | Отчет, включающий: 1. Описание методики исследования. 2. Данные, полученные на рентгенофлуоресцентном спектрометре в ходе практических занятий; 3. Анализ полученных данных. 4. Заключение. Зачет |
| 3.1. Тема 1. Возникновение и природа рентгеновских лучей. Сплошной спектр и характеристическое рентгеновское излучение. Поглощение рентгеновского излучения. Взаимодействие рентгеновских лучей с веществом. | 2 | 2 | – | – |  |
| 3.2. Тема 2. Устройство рентгенофлуоресцентного спектрометра ARL OPTIM’X | 1 | 1 | – | – |  |
| 3.3. Тема 3. Рентгенофлуоресцентный анализ | 8 | – | – | 8 |  |
| 4. Модуль 4. Энергодисперсионный анализ на растровом электронном микроскопе | 20 | 5 | – | 15 | Отчет, включающий: 1. Описание методики исследования. 2. Результаты качественного и количественного анализов, полученные в ходе практических занятий. 3. Анализ полученных данных. 4. Заключение. Зачет |
| 4.1. Тема 1. Растровая электронная микроскопия. Особенности растрового электронного микроскопа. Подготовка образцов для исследования. | 5 | 5 | – | – |  |
| 4.2. Тема 2. Устройство микроанализатора EDS X-Act | 1 | – | – | 1 |  |
| 4.3. Тема 3. Проведение энеродисперсионного анализа. Картировние | 14 | – | – | 14 |  |
| 5. Модуль 5. Микрорентгеноспектральный анализ | 15 | 3 | 12 | – | Отчет, включающий: 1. Описание методики исследования. 2. Данные, полученные на микроанализаторе в ходе занятий. 3. Анализ полученных данных. 4. Заключение. Зачет |
| 5.1. Тема 1. Принципы метода. Устройство рентгеноспектрального микроанализатора. Характеристики и возможности микрорентгеноспектрального анализа | 3 | 3 | – | – |  |
| 5.2. Тема 2. Устройство рентгеновского микроанализатора типа JXA-5A (JEOL) | 2 | – | 2 | – |  |
| 5.3. Тема 3. Проведение микрорентгеноспектрального анализа | 10 | – | 10 | – |  |
| Итоговая аттестация | 8 | – | – | 8 | Защита аттестационных работ. Круглый стол. Анкетирование по показателю «Удовлетворенность». Зачет по программе |
| Итого | 72 | 19 | 12 | 41 |  |

Примечания

1. Занятия проходят на базе подразделений НГТУ.

- Лаборатория структурных исследований кафедры «Материаловедение в машиностроении», оснащенная растровым электронным микроскопом Zeiss EVO 50 XVP (Германия) с микроанализатором EDS X-Act (Oxford Instruments), рентгенофлуоресцентным спектрометром ARL OPTIM’X. THERMO FISHER SCIENTIFIC (Швейцария), оптическим эмиссионным спектрометром «ARL 3460 Quantris» (производитель «Thermo Electron SA» Швейцария).

- Научно-образовательный центр в области нанотехнологий.

Все оборудование приобретено в течение последних 4 лет, некоторые приборы являются уникальными.

2. Выездные занятия проводятся в лаборатории Института геологии Сибирского Отделения РАН.

3. Используемые образовательные технологии:

- лекционно-семинарские занятия;

- исследовательские методы в обучении, которые способствуют пониманию изучающей проблемы  и предположению пути ее решения с использованием какого-либо метода исследования;

- обучение в сотрудничестве (командная работа).

4. Итоговая аттестационная работа включает подготовку в виде презентации данных, полученные в ходе выполнения практических занятий в течение всего курса. Доклад должен включать анализ полученных данных и заключение по работе. Защита итоговой аттестационной работы происходит на круглом столе итогового занятия. В завершение проводится анкетирование по показателю «Удовлетворенность».