СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТРЕНАЖЕРА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «материаловедение. ТеХНОЛОГИЯ конструкционных материалов» 
ЦИКЛА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Структура содержания Интернет-тренажера по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» построена на основе преемственности между содержанием этой дисциплины в государственных образовательных стандартах (ГОС) высшего профессионального образования и тестовыми материалами, используемыми в рамках Интернет-тренажеров. Она раскрывает содержание дисциплины, представляя тематическое наполнение отдельных ее разделов (дидактических единиц), и перечень учебных элементов. Выделенные разделы дисциплины (дидактические единицы), их тематическое раскрытие зафиксированы в структуре и положены в основу содержания тестовых заданий банка дисциплины, используемого для работы в рамках системы «Интернет-тренажеры в сфере образования».

Содержание Интернет-тренажера по дисциплине включает код элемента содержания и название элемента содержания (темы задания). Первый разряд в записи кода элемента содержания указывает на номер группы заданий, связанных с уровнем сложности заданий изучаемой дисциплины (2 – базовый). Второй разряд в записи кода элемента содержания указывает на номер дидактической единицы (раздела) дисциплины, а третий разряд идентифицирует номер темы задания. Например, код элемента содержания 2-01-04 указывает на то, что элемент содержания принадлежит базовому уровню, первой дидактической единице (ДЕ) «Основы строения и свойства материалов. Фазовые превращения» и четвертой теме в этой ДЕ, которая называется «Диаграмма «железо - цементит»». Все коды элементов содержания и наименования элементов содержания распределяются в предложенном порядке для каждой дидактической единицы.

Перечень учебных элементов отражает требования к знаниям и умениям, которые студент должен приобрести в результате освоения дисциплины или отдельных ее разделов.

| Содержание Интернет-тренажера по дисциплине | Перечень учебных элементов Студент должен: |
| --- | --- |
| Код элемента содержания | Наименование элемента содержания (темы) |  |
| 1. Основы строения и свойства материалов. Фазовые превращения |
| 2-01-01 | Структура материалов | знать: особенности кристаллического и аморфного состояния вещества, классификацию кристаллов по типам химической связи между частицами связи и элементам симметрии, дефекты кристаллической решетки |
| 2-01-02 | Пластическая деформация и механические свойства металлов | знать: механические свойства сплавов, методы их измерения, сущность процесса пластической деформации, влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла |
| 2-01-03 | Процесс кристаллизации и фазовые превращения в сплавах. Основные типы диаграмм состояния | знать: как формируется структура сплава при кристаллизации, основные фазы в сплавах, основные равновесные диаграммы состояния двойных сплавов, связь между типом диаграммы состояния и свойствами сплавов |
| 2-01-04 | Диаграмма «железо - цементит» | знать: компоненты, фазы и структурные составляющие сплавов системы «железо - цементит», превращения в сплавах системы «железо - цементит» |
| 2. Основы термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов |
| 2-02-01 | Основы термической обработки стали | знать: превращения при нагреве и охлаждении стали; диаграмму изотермического распада аустенита; сущность перлитного, мартенситного, бейнитного превращения |
| 2-02-02 | Отжиг и нормализация стали | знать: сущность процессов отжига и нормализации стали, основные виды отжига, их назначение, температурные режимы, влияние на структуру стали |
| 2-02-03 | Закалка и отпуск стали | знать: сущность процессов закалки и отпуска стали, их виды, температурные режимы, охлаждающие среды при закалке, влияние на структуру и свойства стали |
| 2-02-04 | Химико-термическая обработка. Поверхностная закалка | знать: общие закономерности процессов химико-термической обработки; основные виды химико-термической обработки сталей, их назначение и режимы |
| 3. Железо и сплавы на его основе |
| 2-03-01 | Классификация и маркировка сталей | знать: классификацию и маркировку углеродистых и легированных сталей уметь: определять по марке стали ее химический состав, назначение, металлургическое качество, степень раскисления |
| 2-03-02 | Структура и свойства углеродистых сталей | знать: состав, структуру, свойства, назначение углеродистых сталей, основные примеси в сталях, их влияние на свойства |
| 2-03-03 | Легирование сталей | знать: название и обозначение легирующих элементов, их влияние на фазовые превращения и свойства сталей |
| 2-03-04 | Чугуны | знать: состав, структуру, свойства, маркировку и области применения чугунов уметь: расшифровывать марку чугуна, определять его структуру и фазовый состав |
| 4. Цветные металлы и сплавы |
| 2-06-01 | Сплавы на основе меди | знать: свойства меди, основные виды сплавов на основе меди, их назначение, маркировку, термическую обработку, структуру и свойства уметь: подбирать материал с требуемым уровнем свойств |
| 2-06-02 | Сплавы на основе алюминия | знать: свойства алюминия, основные виды сплавов на основе алюминия, их назначение, маркировку, термическую обработку, структуру и свойства уметь: подбирать материал с требуемым уровнем свойств |
| 2-06-03 | Сплавы на основе титана | знать: свойства титана, основные виды титановых сплавов, их назначение, структуру и свойства |
| 2-06-04 | Подшипниковые сплавы | знать: основные виды подшипниковых сплавов, их назначение и свойства |
| 5. Неметаллические и композиционные материалы |
| 2-08-01 | Структура и свойства полимеров | знать: классификацию полимерных материалов, их структуру, методы получения и свойства |
| 2-08-02 | Пластмассы | знать: состав пластмасс, основные виды термопластичных и термореактивных пластмасс, их свойства и назначение |
| 2-08-03 | Резиновые материалы. Стекло | знать: состав, классификацию, свойства и назначение резин; состав, структуру и свойства стекла |
| 2-08-04 | Композиционные материалы | знать: классификацию композиционных материалов, основные виды и свойства матриц и наполнителей, свойства и области применения композиционных материалов |
| 6. Основы ТКМ |
| 2-10-01 | Основы литейного производства | знать: модельный комплект, состав формовочных смесей, способы литья |
| 2-10-02 | Основы сварочного производства | знать: способы сварки плавлением и давлением, виды сварных соединений и швов |
| 2-10-03 | Обработка металлов давлением | знать: основные виды обработки металлов давлением, виды получаемых заготовок |
| 2-10-04 | Основы обработки резанием | знать: основные операции и инструменты, применяемые при обработке резанием |